DOKUMENTACE RESTAUROVÁNÍ

Průzkum a záměr restaurování

Restaurování balkonu Piana nobile ve fasádě domu České národní banky

Průčelí Rooseveltova ulice čp. 20

2019

MgA. R. Vlasák ak. soch.

Obsah restaurátorské zprávy:

- Údaje o památce, o akci

  - Údaje o památce

  - Údaje o akci

- Úvod

- Podklady pro restaurátorský záměr

- Restaurátorský průzkum

- Popis poškození, současný stav

5.1 Kámen, charakteristika stavu

5.2 Štuk, charakteristika stavu

5.3 Restaurátorský průzkum kovových prvků

6. Restaurátorský záměr

7. Vyhodnocení restaurátorského průzkumu

8. Návrh restaurování kamene, technologie

9. Návrh restaurování štuk, technologie

10. Dřevěné prvky v ostění

11. Restaurátorský průzkum kovových prvků

12. Restaurátorská zpráva a fotodokumentace

13. Technologická zpráva, návrh užití materiálů

1.  Údaje o památce a akci

1.1  Údaje o památce

Název památky

Budova ČNB

Lokalizace objektu

Kraj/Okres: Jihomoravský/ Brno-město, Adresa: Rooseveltova 20, Brno

Katastrální území: Město Brno, parcela č.: 99 Památková ochrana: objekt je kulturní památkou podle zákona pod r.č. ÚSKP 48185/7-7500 Název předmětu restaurování: prvky fasády situované do ulice Rooseveltova Vlastník, investor:  Česká národní banka

Vznik, Autoři

1888 – 1889 Germano Wanderley

Materiál

Kámen:  Opuka

Omítky: štuk, hořečnatá maltovina

Poslední známé rekonstrukční zásahy

1995 - 1998

1.2 Údaje o akci:

Investor

Česká národní  banka

Dokumentaci restaurování vypracoval

MgA. R. Vlasák ak. soch.

2. Úvod

Restaurátorský průzkum a záměr v rozsahu požadavků státní památkové péče, stanovených pro obnovu fasád, tzn. jejich štukových a kamenných prvků.

V roce 2018 byl proveden na fasádě domu průzkum vytipovaných částí omítek a štukových a kamenných prvků. Tento posudek společně s laboratorní materiálovou analýzou sloužily jako základ pro vytvoření restaurátorského záměru.

Na jaře letošního roku byl proveden průzkum za účelem zjištění aktuálního stavu. Tento průzkum byl proveden na části balkonu a fasády Piana nobile v uliční fasádě směřující do ulice Rooseveltova. V úvodu textu bude popis aktuálního stavu předmětných částí fasády s návrhem na postup restaurátorských prací. Dále je v závěru zprávy dokumentace poškození na jednotlivých snímcích s popisem devastačních jevů.

3. Podklady pro restaurátorský záměr

Zpráva o stratigrafickém průzkumu fasád objektů České národní banky v Brně

Rooseveltova 20

Hlavní průčelí do ulice Rooseveltova, zadní průčelí do ulice Sukova

Rooseveltova 18

Průčelí do ulice Rooseveltova, Dvořákova a Sukova

Mgr. Zoja Matulíková

Chemicko-technologický průzkum maltoviny

činžovní dům Johanna Zoufala

Rooseveltova č.p. 419/20, Brno

Univerzita Pardubice

4. Restaurátorský průzkum

Stratigrafický průzkum

Po zpřístupnění fasády byl proveden sondážní průzkum, který vycházel z poznatků archivní dokumentace a předešlého sondážního průzkumu. Poté následovala revize jednotlivých částí po odstranění nesoudržných vrstev ve vybraných lokalitách.

5. Popis poškození, současný stav

5.1 Kámen, charakteristika stavu

Stavebně konstrukční materiál – balkonové desky – tyto prvky byly původně prezentovány bez štukové vrstvy, byly součástí zdobných prvků, o čemž vypovídá profilace římsy na přední straně. Byl preferován výraz kamenného materiálu pravděpodobně.s vrchním vápenným nátěrem. Na povrchu je patrná vrstva prachových částic a biologických depozit.

U konstrukčních prvků kamene v místech, kde docházelo k dlouhodobé expozici povrchu srážkovou vodou a působení mrazových cyklů je rozpad horniny relativně velký. Části římsy dnes odhalené mají nevhodné povrchové opravy provedené nevhodnými maltami.

Kámen je viditelně poškozen převážně na přední straně římsy a v místech styku s fasádou, kde je kontaminace horniny vodorozpustnými solemi za hranicí norem. Dochází k degradaci kamene, která se projevuje úbytkem modelace. Kámen je celkově přetažen vrstvou s výjimkou míst, kde došlo k odpadnutí malty překrývající povrch. Profilace štuku je odlišná oproti profilaci kamenné římsy. Dvojice bočních balkonových pilířků je zhotovena z pískovce, povrch je přetažen škálou druhotných vrstev. Na bočních pilířcích je umístěna dvojice váz.

5.2 Štuk, charakteristika stavu

Původní štukový materiál na zdobných architektonických prvcích, který je předmětem restaurování je zhotoven ze směsi písku a hořečnatého pojiva, štuková výzdoba části Piana nobile má zachovalou autentickou modelaci. Na řadě míst je viditelné neodborné doplnění modelace neodpovídající původní řemeslné struktuře. Povrch byl překryt cementovým nátěrem a opatřen disperzní barevnou vrstvou. Rozsah poškození štukových prvků a omítek na předmětné ploše je cca 50 %.

Štukový materiál na lomu poškození modelace je dnes v relativně dobrém stavu. Materiál je pevný a soudržný na místech, kde nedocházelo k devastačním procesům díky působení vlivů zatékání srážkové vody a mrazových cyklů. Na takto narušených místech je štukový materiál v současnosti ve stavu se zvýšeným rozpadem pojivé složky.

Nemalým faktorem ohrožující stav fasády jsou biologická depozita zastoupená ptačími exkrementy a řasou.

Laboratorní analýza poukázala na přítomnost tmavé nátěrové vrstvy na povrchu modelace, převážně v horní části fasády. Je možné, že přítomnost této vrstvy bude i a části předmětného díla.

5.3 Restaurátorský průzkum kovových prvků

Řešeno samostatně v závěru restaurátorského průzkumu a záměru

6. Restaurátorský záměr

Na jednotlivých prvcích fasády a balkónu bylo provedeno zjištění poškození mechanické, fyzikální a chemické. Na základě provedených zkoušek byl zjištěn stav kamenného materiálu, složení povrchové vrstvy. Byly navrženy způsoby a metody restaurátorského procesu včetně výběru materiálů a technologie jejich užití při rekonstrukčním zákroku.

Koncepce restaurátorského procesu vychází ze současného stavu památky, respektuje její slohové zařazení. Vzhledem ke stavu památky byl restaurátorský zásah koncipován jako restaurátorský proces s větší mírou konzervátorského zaměření zahrnující očištění, odstranění čí zeslabení druhotných nátěrů, zčernalých depozitů a krust, tedy by mělo především dojít k zabezpečení degradovaného materiálu, ošetření památky směřující k omezení její degradace, společně s plastickým doplněním chybějící modelace s ohledem na původní výraz, odpovídající autentickému řemeslnému rukopisu.

V rámci restaurování budou sejmuty nevhodné korodující armatury a nahrazeny novými, nepodléhajícími účinku koroze.

7. Vyhodnocení restaurátorského průzkumu

Kamenné prvky

Kámen je v současnosti prakticky po celém povrchu překryt vrstvami sekundárních úprav. Proto je nutné po odstranění těchto vrstev analyzovat aktuální stav a na základě dodatečného průzkumu upřesnit metodiku zákroku.

Kámen je z hlediska stavu materiálu v relativně dobrém stavu. Degradace kamene je úměrná působení vnějších vlivů vzhledem k délce expozice. Na základě vizuální prohlídky není patrno statické narušení na pozorovaném objektu. Detailně popsáno v přiložené Zprávě „Statické zhodnocení konstrukce balkonu objektu Rooseveltova 419/20, Brno“.

Štuk

Štukový materiál se dochoval v poměrně dobrém stavu s výjimkou několika míst devastovaných vlivem zatékání vody do podesty balkonu.

Po zpřístupnění byl z místa podhledu balkonu odebrán vzorek štuku. Je patrná jeho nesporná technologická kvalita. Bohužel v předešlé rekonstrukci došlo k překrytí detailu modelace cementovým šlikrem, který není vhodný z hlediska technologie a estetiky.

8. Návrh restaurování kamene, technologie

Čištění

Kámen bude zbaven mechanicky druhotných malt a pomocí tlakové vody a páry bude dočištěn.

Konsolidace

Degradované části budou konsolidovány jen na místech vykazující snížený stupeň pevnosti.

Bude aplikován polyakrylátový konsolidant.

Doplnění poškození

Kámen použitý pro stavební účely – V první řadě budou v maximální možné míře odstraněny nátěry a tmely, z technologicky nevhodných materiálů.Vzhledem ke koncepci rekonstrukčního zásahu předešlé etapy (1996), kdy byly kamenné prvky překryty maltou společně s disperzním nátěrem, navrhuji doplnění modelace minerálním tmelem s použitím hydraulického pojiva. Masivnější modelace budou nanášeny na nerezové armatury. Veškeré kovové prvky, sloužící jako kotvy budou vyměněny za nerezové. Povrch bude opatřen vápenným nátěrem odpovídající barevností originálu imitující iluzi líce kamene.

Nátěr

Povrch kamene bude opatřen vápennou vrstvou v odstínu okolní barevnosti fasády.

Pozn. Práce na odstranění druhotných vrstev z pochozí  plochy balkónu budou vykonávány s ohledem na vrstvu terasa, která byla identifikována při průzkumu tělesa balkonu. Po dohodě se zástupci NPÚ bude provedená sonda v příčném směru k fasádě osvětlující stav a řemeslné zpracování terasa a  podrobně zdokumentována.

9. Návrh restaurování štuku

Čištění

Před započetím restaurátorských prací bude z fasády balkonu sejmuta ochranná sít společně s ochrannými bodci zamezujícím přístupu ptactva. Poté budou odstraněny vrstvy trusu a pozůstatky hnízdění, Fasáda bude očištěna pomocí tlakové vody.

Konsolidace

Místa vykazující snížený stupeň pevnosti budou ošetřena vhodným konsolidačním přípravkem.

Rekonstrukce, doplnění chybějících částí

Pro doplňování modelace na štukových prvcích navrhuji použití materiálu, který je kompaktní s původním použitým materiálem. Modelace bude provedena s ohledem na autentický tvar. Na místech se sníženým stupněm pevnosti bude použit konsolidační silikátový nebo polyakrylátový prostředek. Kovové armatury použité v předešlých zásazích budou odstraněny a nahrazeny nerezovými. Pokud nebude možné jejich vyjmutí, budou ošetřeny inhibitorem koroze.

Nátěr

Po dohodě se zástupci NPÚ bylo rozhodnuto o celoplošném sejmutí sekundárních povrchových úprav, technologických vrstev a nátěrů. Tyto vrstvy byly necitlivě provedeny v předchozím rekonstrukčním zásahu.

Štuk bude po jeho rekonstrukci překryt vhodným nátěrovým materiálem. Navrhuji použití silikátu pro jeho příznivější difuzní vlastnosti, případně vápenný nátěr.

Před započetím samotných konzervačních a rekonstrukčních prací při restaurování Piana nobile s balkonem budou provedeny sanační a hydroizolační práce na podestě balkonu s důrazem na zamezení zatékání srážkové vody do tělesa stavby.

10. Dřevěné prvky v ostění

Dřevěné prvky, ostění s rámy oken byly repasovány a opatřeny nátěrem. při předchozí rekonstrukci. Stav materiálu je uspokojivý. Dřevěné části budou očištěny, konzervovány a opatřeny novým vrchním syntetickým nátěrem v odpovídající barvě. Dřevěné prvky budou restaurovány in sittu, s vyjímkou soklíků na ostění při vstupu. Ty budou demontovány z důvodu izolačních prací na pochozí ploše. Po jejich konzervaci budou vráceny na místo.

Po dohodě se zástupci NPÚ bylo rozhodnuto, že rekonstrukční práce nemusí být provedeny restaurátorem s oprávněním MK. Avšak rekonstrukční práce na dřevěných prvcích budou provedeny odbornou firmou v oboru.

11. Restaurátorský průzkum kovových prvků

Řešeno samostatně v závěru restaurátorského průzkumu a záměru

12.  Restaurátorská zpráva a fotodokumentace

Restaurátorská zpráva a fotografická dokumentace byly zpracována ve smyslu §14 zák.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v rozsahu, který postihuje celý proces restaurátorských prací. Restaurátorská zpráva a fotodokumentace je zpracována i v digitální formě.

13. Technologická zpráva, návrh užití materiálů

Čištění: Mikrotryskání Al abrazivo, škrabky, kartáče

Konsolidace: ZV Porosil, ZTS Porosil, Paraloid D72

Doplnění: Vápenná malta, Románský cement, říční písek, armatura z nerezového kovu

Vápenná barva, Silikátová barva, Syntetický nátěrový materiál na dřevo.

V Brně 8.června 2019                                                       MgA  R. Vlasák ak. soch.

Restaurátor

Grafická část

Grafické znázornění předmětných prací  Červená plocha – kámen a štuk

Zelení plocha – Dřevěné prvky

Fotodokumentace

Č. 1

Č.2

Současný stav

Č.3

Současný stav

Kamenná deska balkonu

Č.4

Současný stav

Č.5

Č.6

Současný stav

Č.8

Současný stav

Č.9

Současný stav

Č.10

Sonda ozřejmující skladbu pochozí plochy

Č.11

Současný stav

Č.12

Č.13

Č.14

Uchycení zábradlí

Č.15

Detail původní modelace

Č.16

Č. 17

Dřevěné prvky

Č.18

Dřevěné prvky

Č.19

Dřevěné prvky

Č.20

Dřevěné prvky

Návrh hydroizolace a zpracování pochozí plochy balkonu

RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM - ZÁMĚR

Předmět průzkumu: litinový balkon se železnými prvky

Umístění: ČNB Brno, Rooseveltova 419/20, 601 10 Brno

Restaurátor: Zdeněk Mittner - umělecký kovář

dílna- Rajhradice 664 61, U Zvonice 375

Restaurátorský průzkum - záměr:

Jedná se o litinový balkon s prvky kovaného železa. Balkon je umístěn v 2 n.p. budovy ČNB.

Balkon je ukotven na ocelové trny, které prochází do podlahy a zdiva.

Balkon se pro potřeby opravy musí demontovat a převézt do kovářské dílny. Balkon bude opískován jemným teplým křemičitým pískem, který odstraní staré nátěry a rez. Dále balkon podstoupí pyrolýzu. Tím dojde k perfektnímu očištění balkonu od zbytků barvy i z míst nedostupných při pískování. Pyrolýzou nedojde k poškození ocelových a litinových dílů balkonu.  Po takto dokonalém očištění dojde k celkové opravě.

Chybějící litinové prvky budou odlity dle stávajících a následně doplněny. Prasklé nosné konstrukce budou ohřáté a zavařené speciálními elektrodami na litinu a následně vyžíhány. Bude tím odstraněno pnutí v litině. Ocelové prvky v horní části zábradlí budou srovnány do původní polohy a znovu k sobě sesazeny a zanýtovány.

Po celkové opravě bude balkon opatřen šopovaným zinkem jako ochrana proti rezivění a zároveň dokonalý podklad pod povrchové barvy. Na zinek bude aplikována základní antikorozní barva v jedné vrstvě. Vrchní krycí barva bude aplikována ve dvou vrstvách, kde první bude natřena ručně a druhá bude stříkána.

Odstín bude černý grafitový Unifer odstín 151, kterým docílíme sametově kovový povrch. Následně bude balkon osazen zpět a stejnou technikou ukotven do stávajících montážních otvorů.

DOKUMENTACE RESTAUROVÁNÍ

Průzkum a záměr restaurování

Restaurování balkonu Piana nobile ve fasádě domu České národní banky

Restaurování dvojice balkonů

Průčelí Rooseveltova ulice čp. 18

2019

MgA. R. Vlasák ak. soch.

Obsah restaurátorské zprávy:

- Údaje o památce, o akci

  - Údaje o památce

  - Údaje o akci

- Úvod

- Podklady pro restaurátorský záměr

- Restaurátorský průzkum

- Popis, současný stav

5.1 Kámen, charakteristika stavu

5.2 Štuk, charakteristika stavu

- Restaurátorský záměr

- Vyhodnocení restaurátorského průzkumu

- Návrh restaurování kámen, technologie

- Návrh restaurování kámen, technologie

- Restaurátorská zpráva a fotodokumentace

11. Technologická zpráva, návrh užití materiálů

1.  Údaje o památce a akci

1.1  Údaje o památce

Název památky

Budova ČNB

Lokalizace objektu

Kraj/Okres: Jihomoravský/ Brno-město  Adresa: Rooseveltova 18, Brno

Katastrální území: Město Brno, parcela č.:100 Památková ochrana: objekt je kulturní památkou podle zákona pod r.č. ÚSKP 48185/7-7500 Název předmětu restaurování: prvky fasády situované do ulice Rooseveltova Vlastník, investor: Česká národní banka

Vznik, Autoři

Materiál

Kámen:   Žula, Pískovec

Omítky: štuk, umělý kámen

Poslední známé rekonstrukční zásahy

90. léta 20. století

1.2 Údaje o akci:

Investor

Česká národní banka

Dokumentaci restaurování vypracoval

MgA. R. Vlasák ak. soch.

2. Úvod

Restaurátorský průzkum a záměr v rozsahu požadavků státní památkové péče, stanovených pro obnovu fasád, tzn. jejich štukových a kamenných prvků.

V roce 2018 byla vytvořena průzkumová a laboratorní zpráva týkající se aktuálního stavu fasády. Tyto dokumenty se staly základem, vedle vizuální prohlídky provedené v letošním roce, pro vytvoření Restaurátorského záměru, který popisuje aktuální stav a navrhuje metodiku restaurátorského zásahu. V závěru textu je představena fotografická dokumentace s popisem stavu a probíhajících jevů.

3. Podklady pro restaurátorský záměr

Zpráva o stratigrafickém průzkumu fasád objektů České národní banky v Brně

Rooseveltova 20

Hlavní průčelí do ulice Rooseveltova, zadní průčelí do ulice Sukova

Rooseveltova 18

Průčelí do ulice Rooseveltova, Dvořákova a Sukova

Mgr. Zoja Matulíková

Chemicko-technologický průzkum maltoviny

objekt Hypoteční a zemědělské banky Markrabství Moravského

dle projektu Antonína Tebicha

Rooseveltova č.p. 575/18, Brno

Univerzita Pardubice

4. Restaurátorský průzkum

Stratigrafický  a sondážní průzkum

Po zpřístupnění byl proveden sondážní průzkum, který vycházel z poznatků archivní dokumentace a předešlého sondážního průzkumu. Poté následovala revize po odstranění nesoudržných vrstev ve vybraných lokalitách. Průzkum by proveden jen z pochozí plochy balkónů.

5. Popis, současný stav

5.1 Kámen, charakteristika stavu

Na povrchu je vrstva atmosférických nečistot. Na několika místech zárodky řas.

Stavebně konstrukční materiál – Balkonové desky a balustráda – tyto prvky byly původně prezentovány tak, aby výsledný dojem byl sjednocen s okolím. Povrch byl pravděpodobně pojednán vrstvou malty s pojivem z románského cementu a přetřen nátěrem jako okolní štuk.

U konstrukčních prvků kamene v místech, kde docházelo k dlouhodobé zátěži povrchu srážkovou vodou a působení mrazových cyklů není poškození horniny  patrno ve větší míře. Povrch kamene byl v minulosti přetažen vrstvou omítky s pojivem z Románského cementu a následně přetřen (podle předešlé průzkumové zprávy silikátovým materiálem) barvou, která podpořila degradaci kamenného materiálu. Kámen je viditelně poškozen převážně na spodní části balustrády a na rohových sloupcích, kde je kámen narušen. Dochází k degradaci kamene, která se projevuje úbytkem modelace na detailu sochařské výzdoby. Kámen na podhledu balkónů je celkově přetažen tenkou vrstvou malty s výjimkou míst, kde došlo k odpadnutí vrstvy překrývající povrch.

Kuželky balustrády byly v předešlé opravě vytvořeny a slepeny ze dvou polovin. Výsledek této metody se dnes jeví sporně, Velká část kuželek postupem času  podélně prasklá v místě lepeného spoje.

Navrhuji tedy výměnu za nové, vytvořené formou výdusku obvyklou metodou.

5.1 Štuk, charakteristika stavu

Konzoly balkonu byly přetaženy v minulosti vrstvou omítky. Podhled balkonu je zhotoven z žulových desek byl historicky pokryt vrstvou malty s pojivem z Románského cementu.

Kuželky v balustrádě, které jsou předmětem restaurování jsou zhotoveny ze směsi písku a pojiva, byly v minulosti nově osazeny. Na řadě míst je viditelné jejich poškození. Povrch byl překryt disperzním nátěrem.

6. Restaurátorský záměr

Bylo provedeno zjištění poškození mechanické, fyzikální a chemické. Na základě provedených zkoušek byl zjištěn stav kamenného materiálu složení povrchové vrstvy. Byly navrženy způsoby a metody restaurátorského procesu včetně výběru materiálů a technologie jejich užití při rekonstrukčním zákroku.

Koncepce restaurátorského procesu vychází ze současného stavu památky, respektuje její slohové zařazení. Vzhledem ke stavu památky byl restaurátorský zásah koncipován jako restaurátorský proces s větší mírou konzervátorského zaměření zahrnující očištění, odstranění čí zeslabení druhotných nátěrů, zčernalých depozitů a krust, tedy by mělo především dojít k zabezpečení degradovaného materiálu, ošetření památky směřující k omezení její degradace společně s plastickým doplněním chybějící modelace s ohledem na původní výraz, odpovídající autentickému řemeslnému rukopisu.

V rámci restaurování budou sejmuty nevhodné korodující armatury a nahrazeny novými, nepodléhajícími účinku koroze.

7.Vyhodnocení restaurátorského průzkumu

Kamenné prvky

Kámen je z hlediska stavu materiálu v relativně dobrém stavu. Degradace kamene je úměrná působení vnějších vlivů vzhledem k délce expozice. Největší poškození kamene je viditelné na reliéfech pilířků, kde je pod nátěrem kámen zpuchřelý do hloubky několika milimetrů  Na základě vizuální prohlídky není patrno statické narušení na pozorovaném objektu.

Štuk

Štukový materiál je v poměrně dobrém stavu s výjimkou několika míst devastovaných vlivem zatékání vody do podesty balkonu.

Pozn. Restaurátorský průzkum byl proveden z podesty balkónu a z úrovně chodníku. Po zpřístupnění po stavbě lešení je nasnadě možnost doplnění restaurátorského průzkumu pro větší ozřejmení aktuálního stavu materiálu.

Kuželky v balustrádě jsou dnes prakticky na hraně životnosti. Podle posudku je možná skutečnost, že část kuželek u kterých zatím nejsou viditelné degradační jevy, mohou v několika málo letech podlehnout degradačním procesům ( 2 roky).

8. Návrh restaurování kamene, technologie

Čištění

Povrch bude očištěn tlakovou vodou a párou. V maximální možné míře budou odstraněny z modelace nátěry a tmely, jejichž charakteristika odpovídá cementovému materiálu. Dále bude zeslaben, nebo odstraněn vrchní nátěr.

Konsolidace

Kámen bude konsolidován estery kyseliny křemičité jen na vytipovaných místech.

Doplnění poškozených částí

Navrhuji doplnění modelace pomocí minerálního tmelu s použitím hydraulického pojiva (Románský cement). Masivnější modelace budou nanášeny na nerezové armatury. Povrch bude opatřen vápenným nátěrem odpovídající barevností fasády.

9. Návrh restaurování štuku

Čištění

Povrch bude očištěn tlakovou vodou, budou odstraněny nebo zeslabeny nátěrové vrstvy na povrchu.

Konsolidace

Degradovaná místa budou konsolidována vhodným konsolidantem.

Doplnění poškozených částí

Pro restaurování a doplňování modelace na štukových prvcích navrhuji použití materiálu, který je kompaktní s původním použitým materiálem. Modelace bude provedena s ohledem na autentický tvar. Kovové armatury použité v předešlých zásazích, budou odstraněny a nahrazeny nerezovými. Pokud nebude možně jejich vyjmutí, budou ošetřeny inhibitorem koroze. Štuk bude po jeho rekonstrukci překryt vhodným nátěrovým materiálem.

10.  Restaurátorská zpráva a fotodokumentace

Restaurátorská zpráva a fotografická dokumentace byly zpracována ve smyslu §14 zák.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v rozsahu, který postihuje celý proces restaurátorských prací. Restaurátorská zpráva a fotodokumentace je zpracována i v digitální formě.

11. Technologická zpráva, návrh užití materiálů

Čištění: Mikrotryskání  Al abrazivo, škrabky, kartáče

Konsolidace: ZV Porosil, ZTS Porosil

Doplnění: Vápenná malta, Románský cement, říční písek,  armatura z nerezového kovu

Vápenná barva, Silikátová barva.

V Brně 8. června 2019                                                       MgA  R. Vlasák ak. soch.

Restaurátor

Grafická část

Grafické vyznačení míst předmětných prací

Balkon A

Balkon B