Příloha č. 4 ZD

| TECHNICKÉ PARAMETRY VZOROVÝCH ODRAŽKů (1. a 2. TYP) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ odražku | běžná kvalita (matovaná varianta) | běžná kvalita (leštěná varianta) |
| Tvar | 1, kulatá | 1, kulatá |
| Průměr a tolerance | 100,00±1 mm | 100,00±1 mm |
| Síla | nestanovena | nestanovena |
| Tolerance síly | ±1 mm | ±1 mm |
| Hmotnost | 1 000 g | 1 000 g |
| Tolerance hmotnosti | ±10 g | ±10 g |
| Mincovní kov | stříbro min. 900/1000 | stříbro min. 900/1000 |
| Hrana | hladká | hladká |