Příloha č. 4 KD

| TECHNICKÉ PARAMETRY VZOROVÝCH ODRAŽKů |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ odražku | Vzor A | Vzor B | Vzor C | Vzor D | Vzor E | Vzor F | Vzor G |
| Tvar | 1, kulatá | 11, jedenáctihran | 1, kulatá | 1, kulatá | 13, třináctihran | 1/1, kulatá, bimetalová | 1, kulatá |
| Průměr a tolerance | 17,75±0,10 mm | 19,25±0,10 mm | 20,75±0,10 mm | 22,25±0,10 mm | 23,75±0,10 mm | mezikruží 25,25±0,10 mm střed 15,50±0,50 mm | 26,75±0,10 mm |
| Síla a tolerance | 1-2±0,15 mm | 1-2±0,15 mm | 1-2±0,15 mm | 1-2±0,15 mm | 1-2±0,15 mm | 1-2±0,15 mm | 1-2±0,15 mm |
| Hmotnost a tolerance | nestanovena | nestanovena | nestanovena | nestanovena | nestanovena | nestanovena | nestanovena |
| Mincovní kov | bílý kov | bílý kov | bílý kov | červený kov | žlutý kov | mezikruží červený kov, střed žlutý kov | bílý kov |
| Hrana | vroubkovaná | hladká | hladká | vroubkovaná | hladká | hladká | hladká |