Příloha č. 4 ZD

| TECHNICKÉ PARAMETRY VZOROVÝCH ODRAŽKů (1. aŽ 4. TYP) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ odražku | jednodukát - běžná kvalita | dvojdukát - běžná kvalita | pětidukát - běžná kvalita | desetidukát - běžná kvalita |
| Tvar | 1, kulatá | 1, kulatá | 1, kulatá | 1, kulatá |
| Průměr a tolerance | 19,75±0,2 mm | 25,00±0,2 mm | 34,00±0,2 mm | 42,00±0,2 mm |
| Síla a tolerance | nestanovena±0,15 mm | nestanovena±0,15 mm | nestanovena±0,15 mm | nestanovena±0,15 mm |
| Hmotnost a tolerance | 3,49 g-0+0,1 g | 6,98 g-0+0,1 g | 17,45 g-0+0,1 g | 34,91 g-0+0,1 g |
| Mincovní kov | AuCu 9861/9:138/9 | AuCu 9861/9:138/9 | AuCu 9861/9:138/9 | AuCu 9861/9:138/9 |
| Tolerance | nestanovena-0+0,01 % | nestanovena-0+0,01 % | nestanovena-0+0,01 % | nestanovena-0+0,01 % |
| Hrana | hladká | hladká | hladká | Hladká |

| TECHNICKÉ PARAMETRY VZOROVÝCH ODRAŽKů (5. aŽ 8. TYP) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ odražku | jednodukát - špičková kvalita | dvojdukát - špičková kvalita | pětidukát - špičková kvalita | desetidukát - špičková kvalita |
| Tvar | 1, kulatá | 1, kulatá | 1, kulatá | 1, kulatá |
| Průměr a tolerance | 19,75±0,2 mm | 25,00±0,2 mm | 34,00±0,2 mm | 42,00±0,2 mm |
| Síla a tolerance | nestanovena±0,15 mm | nestanovena±0,15 mm | nestanovena±0,15 mm | nestanovena±0,15 mm |
| Hmotnost a tolerance | 3,49 g-0+0,1 g | 6,98 g-0+0,1 g | 17,45 g-0+0,1 g | 34,91 g-0+0,1 g |
| Mincovní kov | AuCu 9861/9:138/9 | AuCu 9861/9:138/9 | AuCu 9861/9:138/9 | AuCu 9861/9:138/9 |
| Tolerance | nestanovena-0+0,01 % | nestanovena-0+0,01 % | nestanovena-0+0,01 % | nestanovena-0+0,01 % |
| Hrana | hladká | hladká | hladká | hladká |