Příloha č. 4 ZD

| TECHNICKÉ PARAMETRY VZOROVÝCH ODRAŽKů (1. aŽ 5. TYP) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ odražku | 1. typ 200 Kč běžná kvalita | 2. typ 200 Kč špičková kvalita | 3. typ 1 000 Kč běžná kvalita patinovaná | 4. typ 10 000 Kč běžná kvalita patinovaná | 5. typ 1 000 Kč špičková kvalita |
| Tvar | 1, kulatá | 1, kulatá | 1, kulatá | 1, kulatá | 1, kulatá |
| Průměr a tolerance | 31,00±0,2 mm | 31,00±0,2 mm | 50,00±1 mm | 100,00±2 mm | 50,00±1 mm |
| Síla a tolerance | nestanovena±0,3 mm | nestanovena±0,3 mm | nestanovena±3 mm | nestanovena±3 mm | nestanovena±3 mm |
| Hmotnost a tolerance | 13,00 g-0+0,52 g | 13,00 g-0+0,52 g | 100,00 g-0+2 g | 1 000,00 g-0+20 g | 100,00 g-0+2 g |
| Mincovní kov | AgCu 925:75 | AgCu 925:75 | Ag 999 | Ag 999 | Ag 999 |
| Tolerance | nestanovena-0+1 % | nestanovena-0+1 % | nestanovena-0+0,1 % | nestanovena-0+0,1 % | nestanovena-0+0,1 % |
| Hrana | hladká | hladká | hladká | hladká | hladká |