Příloha č. 4 ZD

| TECHNICKÉ PARAMETRY VZOROVÝCH ODRAŽKů (1. a 2. TYP) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ odražku | 1 000 Kč - běžná kvalita | 1 000 Kč - špičková kvalita |
| Tvar | 1, kulatá | 1, kulatá |
| Průměr a tolerance | 16,00±0,1 mm | 16,00±0,1 mm |
| Hmotnost a tolerance | 3,11 g-0+0,062 g | 3,11 g-0+0,062 g |
| Mincovní kov | Au 999,9 | Au 999,9 |
| Tolerance ryzosti | nestanovena-0+0,01 % | nestanovena-0+0,01 % |
| Hrana | vroubkovaná | hladká |