Technické podmínky a informace o balení bankovek  v ČNB

Papírová páska

I. Technické podmínky papírové pásky

- zdravotní nezávadnost, tj. manipulace bez osobních ochranných prostředků,

- při skladování a běžném provozu nesmí materiál vykazovat zvýšené požární nebezpečí,

- odolnost proti poškození pásky při pádu balíčku z výšky 80 cm (viz. postup testování),

- použitelnost ve třídicích strojích BPS,

- nesmí mít žádné nebezpečné vlastnosti či obsahovat látky, na něž se vztahuje čl. 33 nařízení REACH (1907/2006/EC)

- vnitřní průměr kotouče pásky: 76 mm,

- maximální průměr návinu (největší průměr kotouče):    178 mm,

- minimální průměr návinu (nejmenší průměr kotouče):   170 mm,

- šířka pásky: 40 mm,

- papírová páska je opatřena potahovou vrstvou, která po zahřátí zajistí dokonalé spojení pásky.

II. Testy u zadavatele

1) Test použitelnosti pásky ve strojích BPS

Kotouč pásky bude standardně založen do stroje BPS a páska zavedena do balicí jednotky.  Balicí jednotka bude seřízena na optimální nastavení pro daný typ pásky. Zapáskovány budou celkem 4 balíčky bankovek (vzorky). Pokud všechny vzorky budou bez přerušení spoje pásky, bude páska shledána (z hlediska použitelnosti ve strojích BPS) jako vyhovující. Pracovníci zadavatele vyhotoví pro potřeby komise protokol o výsledcích testování.

Popis funkce balící jednotky:

Balicí jednotka vysune předepsanou délku pásky do prostoru, kde je balíček bankovek zapáskován. Během posunu se na povrch pásky tiskne definovaný identifikační údaj.  Následně jsou do balicí jednotky dopraveny transportním mechanismem stroje bankovky a tyto jsou automaticky zapáskovány. Páskováno je vždy množství 100ks bankovek (1 balíček bankovek). Odvíjení pásky, její potisk, přehyb přes balíček bankovek, odstřihnutí a samotné zavaření probíhá ve stroji automaticky.

# 2) Pádový test

S vyhotovenými vzorky bude proveden pádový test z výšky 80 cm na betonovou podlahu pokrytou PVC krytinou. S každým vzorkem budou provedeny 4 pádové testy s tím, že při každém z těchto pádů bude vzorek jinak orientovaný. Se 2 vzorky bude proveden pád na protilehlé plochy (pád na plochu bankovek), se 2 vzorky rovněž na protilehlé plochy (pád na delší stranu tloušťky balíčku). Pokud všechny 4 vzorky odolají pádovému testu bez přerušení spoje pásky či pásky samotné, bude páska shledána (z hlediska odolnosti proti poškození pádem) jako vyhovující. Pracovníci zadavatele vyhotoví pro potřeby komise protokol o výsledcích testování.

# 3) Dlouhodobý test použitelnosti pásky v balících jednotkách stroje

Pokud adjustované balíčky bankovek vyhověly pádovému testu, budou vzorky papírových pásek podrobeny dlouhodobému testu použitelnosti. Dlouhodobým testem použitelnosti se v rámci testů u zadavatele rozumí zpracování minimálně 8 kotoučů papírových pásek za standardních podmínek. Papírová páska bude shledána jako vyhovující, pokud všech 
8 kotoučů bude zpracováno bez problémů a adjustované balíčky budou vykazovat stejné užitné vlastnosti, jako balíčky vytvořené během testu použitelnosti (bod 1). Pracovníci zadavatele vyhotoví pro potřeby komise protokol o výsledcích testování.