Příloha č. 4 ZD

| TECHNICKÉ PARAMETRY VZOROVÝCH ODRAŽKů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ odražku | Typ 1 (obvyklý povrch) | Typ 2 (odlišný povrch) | Typ 3 (patinovaný povrch) |
| Tvar | 1, kulatá | 1, kulatá | 1, kulatá |
| Průměr a tolerance | 40,00±0,10 mm | 40,00±0,10 mm | 40,00±0,10 mm |
| Průměr středu | 16,00±1 mm | 16,00±1 mm | 16,00±1 mm |
| Síla a tolerance | 2,5-3,5±0,25 mm | 2,5-3,5±0,25 mm | 2,5-3,5±0,25 mm |
| Hmotnost a tolerance | nestanovena | nestanovena | nestanovena |
| Mincovní kov | mezikruží stříbro, střed zlato | mezikruží stříbro, střed zlato | mezikruží stříbro, střed zlato |
| Hrana | hladká | hladká | hladká |