# Technické podmínky a informace o sáčcích na mince v ČNB

# Článek I. Technické podmínky obalového materiálu

1) zdravotní nezávadnost, tj. manipulace bez osobních ochranných prostředků,

2) při skladování a běžném provozu nesmí materiál vykazovat zvýšené požární nebezpečí

3) průhlednost,

4) bezbarvost,

5) perforace 6 otvory o průměru 5 mm z obou stran sáčku,

6) odolnost proti poškození obalu při pádu z výšky 80 cm (viz. čl. IV odst. 2 této přílohy)

7) klouzavost fólie - součinitel statického tření ≥ 0,4 (viz. viz čl. IV odst. 3 této přílohy)

8) použitelnost v balicích strojích  MisPack 450P, VAMA BP-1 a zařízeních obdobného typu.

9) vnitřní rozměry sáčku: šířka 215mm, délka 300 mm

10) nesmí mít žádné nebezpečné vlastnosti či obsahovat látky, na něž se vztahuje čl. 33 nařízení REACH (1907/2006/EC).

# Článek II. Informace o balení mincí

Mince jsou v současnosti baleny v impulsních svářečkách MisPack 450P, popřípadě ve vakuových baličkách VAMA  BP-1 .

Naplněný sáček (mince Kč 1, 2 a 5 jsou baleny po 1000 kusech, mince Kč 10, 20 a 50 po 500 kusech) se zavaří v jedné z výše uvedených baliček.

# Článek III. Informace o českých mincích

# Mince Kč 1

# Ocel galvanicky pokovená niklem. Hmotnost 3,6 g, průměr 20 mm, tloušťka 1,85 mm.

# Mince Kč 2

# Ocel galvanicky pokovená niklem. Hmotnost 3,7 g, průměr 21,5 mm, tloušťka 1,85 mm.

# Mince Kč 5

# Ocel galvanicky pokovená niklem. Hmotnost 4,8 g, průměr 23 mm, síla 1,85 mm.

# Mince Kč 10

Ocel plátovaná a následně galvanicky pokovená mědí. Hmotnost 7,62 g, průměr 24,5 mm, tloušťka 2,55 mm.

# Mince Kč 20

Ocel plátovaná mosazí a následně mosazí galvanicky pokovená. Hmotnost 8,43 g, průměr 26 mm, tloušťka 2,55 mm.

# Mince Kč 50

Mince bimetalová. Mezikruží (vnější část) ocel plátovaná a následně galvanicky pokovená mědí. Střed (vnitřní část) ocel plátovaná mosazí. Hmotnost 9,7 g, průměr mezikruží 27,5 mm, průměr středu 17 mm, tloušťka 2,55 mm.

Obalový materiál musí vyhovovat kontaktu s mincemi.

# Článek IV. Testy u zadavatele

# 1) Krátkodobý test použitelnosti sáčku v baličce

Sáčky na mince budou standardně naplněny 500 kusy mincí nominální hodnoty 20 Kč.

(během plnění sáčku mince volně padají z výšky ca. 30 cm). Takto naplněné sáčky budou zavařeny.

Celkem bude takto adjustováno 13 vzorků balení, které budou podrobeny vizuální kontrole, zejména v oblasti svárů. Následně bude 10 vzorků podrobeno pádovému testu – viz bod č. 2) a 3 vzorky budou použity pro stanovení součinitele statického tření – viz bod č. 3).

# 2) Pádový test

S vyhotovenými baleními bude proveden pádový test z výšky 80 cm na betonovou podlahu pokrytou PVC krytinou. S každým vzorkem bude proveden jeden pádový test s tím, že při každém z těchto pádů bude vzorek jinak orientovaný. Se 2 vzorky bude proveden pád na plochy, se 4 vzorky bude proveden pád na rohy a se 4 vzorky bude proveden pád na hrany. Pokud minimálně 9 ze všech 10 vzorků sáčků odolá pádovému testu bez protržení či proděravění, bude sáček shledán (z hlediska odolnosti proti poškození pádem) jako vyhovující.

# 3) Stanovení součinitele statického tření

Měření a stanovení součinitele statického tření bude provedeno následujícím způsobem:

Na plochu zařízení, simulující nakloněnou rovinu, bude připevněn jeden prázdný vzorek sáčku. Druhý vzorek - předem naplněný 500 ks mincí nominální hodnoty 20 Kč (celková hmotnost ca. 4,25 kg) bude umístěn na první vzorek tak, aby byly mince rovnoměrně rozprostřeny na ploše prázdného vzorku sáčku. Plocha zařízení je ve své nejnižší možné úrovni (úhel naklonění se blíží 0°). Nakloněná rovina bude poté zvedána do okamžiku, kdy se vzorek sáčku, naplněný mincemi začne pohybovat. Hodnota koeficientu statického tření se stanoví jako tangenta úhlu, který svírá nakloněná rovina se základnou. Výsledná hodnota součinitele statického tření bude aritmetickým průměrem hodnot, získaných ze třech měření (pro každé měření se použijí vždy nové vzorky sáčků). Vzorky sáčků, jejichž součinitel statického tření bude ≥ 0,4 budou shledány jako vyhovující.

# 4) Dlouhodobý test sáčků

Pokud adjustované sáčky vyhověly pádovému testu a naměřený součinitel statického tření je ≥ 0,4, budou sáčky podrobeny dlouhodobému testu použitelnosti. Dlouhodobým testem použitelnosti se v rámci testů u zadavatele rozumí zpracování minimálně 300 ks sáčků za standardních podmínek. Sáčky budou shledány jako vyhovující, pokud bude výše uvedené množství zpracováno bez problémů a adjustované sáčky budou vykazovat stejné užitné vlastnosti, jako sáčky vytvořené během krátkodobého testu použitelnosti (bod 1).

Pracovníci zadavatele vyhotoví protokol o výsledcích testování dle čl. IV  bodů 1) až 4).