Technické podmínky a informace o balení bankovek  v ČNB

Papírová páska

I. Technické podmínky obalového materiálu

1) zdravotní nezávadnost, tj. manipulace bez osobních ochranných prostředků,

2) při skladování a běžném provozu nesmí materiál vykazovat zvýšené požární nebezpečí,

3) odolnost proti poškození pásky při pádu balíčku z výšky 80 cm (viz. postup testování),

4) použitelnost ve třídicích strojích BPS,

5) vnitřní průměr kotouče pásky: 76 mm,

6) maximální průměr návinu (největší průměr kotouče):    178 mm,

7) minimální průměr návinu (nejmenší průměr kotouče):   170 mm,

8) šířka pásky: 40 mm,

9) papírová páska je opatřena potahovou vrstvou, která po zahřátí zajistí dokonalé spojení   pásky.

II. Testy u zadavatele

1) Test použitelnosti pásky ve strojích BPS

Kotouč pásky bude standardně založen do stroje BPS a páska zavedena do balící jednotky.  Balící jednotka bude seřízena na optimální nastavení pro daný typ pásky.

Popis funkce balící jednotky:

Balící jednotka vysune předepsanou délku pásky do prostoru, kde je balíček bankovek  zapáskován. Během posunu se na povrch pásky tiskne definovaný identifikační údaj.  Následně jsou do balící jednotky dopraveny transportním mechanismem stroje bankovky a tyto jsou automaticky zapáskovány. Páskováno je vždy množství 100ks bankovek (1 balíček bankovek). Odvíjení pásky, její potisk, přehyb přes balíček bankovek, odstřihnutí a samotné zavaření probíhá ve stroji  automaticky.

# 2) Pádový test

S vyhotovenými balíčky bude proveden pádový test z výšky 80 cm na betonovou podlahu pokrytou PVC krytinou. S každým vzorkem budou provedeny 4 pádové testy s tím, že při každém z těchto pádů bude vzorek jinak orientovaný. Se 2 vzorky bude proveden pád na protilehlé plochy (pád na plochu bankovek), se 2 vzorky rovněž na protilehlé plochy (pád na delší stranu tloušťky balíčku). Pokud všechny 4 vzorky odolají pádovému testu bez přerušení spoje pásky či pásky samotné, bude páska shledána (z hlediska odolnosti proti poškození pádem) jako vyhovující. Odborní pracovníci zadavatele vyhotoví pro potřeby komise protokol o výsledcích testování.

# 3) Dlouhodobý test použitelnosti pásky v balících jednotkách stroje

Pokud adjustované balíčky bankovek vyhověly pádovému testu bude páska podrobena dlouhodobému testu použitelnosti. Dlouhodobým testem použitelnosti se v rámci testů u zadavatele rozumí zpracování minimálně 8 kotoučů pásek za standardních podmínek. Páska bude shledána jako vyhovující, pokud všech 8 kotoučů bude zpracováno bez problémů a adjustované balíčky budou vykazovat stejné užitné vlastnosti, jako balíčky vytvořené během testu použitelnosti (bod 1). Odborní pracovníci zadavatele vyhotoví pro potřeby komise protokol o výsledcích testování.